# Система ПРАСПАН АНТИСТАТИК

ТУ 5772-001-15059795-2002

ПРАСПАНА предназначен для использования в качестве беспыльного монолитного покрытия бетонных и мозаичных полов, обеспечивающего защиту бетонных поверхностей от разрушения при истирании и других воздействиях в соответствии с требованиями СНиП 2.03.13-88 “Полы” и СНиП 3.04.01-87 -“Изоляционные и отделочные покрытия” и создающего необходимые условия для их комфортной эксплуатации. Содержит специальные токопроводящие добавки для обеспечения антистатичности.

ПРАСПАНА состоит из синтетической смолы, которая первоначально находится в жидком состоянии. После добавления в смолу отвердителя, материал наносят на бетон с помощью валика, через некоторое время он застывает и становится единым прочным монолитным покрытием толщиной 3,2-3.5 мм.

Основой материала "ПРАСПАН" является синтетическая смола, модифицированная метилметакрилатами. Свойства основы и ряд специальных добавок и придают материалу его уникальные свойства.

Основные свойства:

  - Высокая прочность;

  - Стойкость к воздействиям:

Абразивным

Химическим

Ударным

  - простота поддержания чистоты;

  - эстетичность;

  - хорошие гидроизоляционные свойства;

  - высокая экономичность;

  - легкость исправления возникших дефектов;

  - возможность изготовления без помощи квалифицированных специалистов.

Санитарно-эпидемологическое заключение № 66.01.10.577.П.003667.12.04 от 21.12.2004г.

Сертификат       пожарной       безопасности       №       0109598       от       16.12.2005г.       № ССПБ.РхЦ.ОП056.В.00096

Физико-механические показатели затвердевшего покрытия.

| Наименование показателя | Нормативные показатели |
| --- | --- |
| Внешний вид покрытия пола | Ровное гладкое покрытие |
| Прочность при сжатии | не менее 93,7 Мпа |
| Прочность при растяжении | не менее 20,7 Мпа |
| Адгезия покрытия при отрыве от бетона класса В15 | не менее 2,2 Мпа |
| Плотность | 1,63 гр/см. |
| Относительное удлинение при разрыве | Не менее 5,2 % |
| Стойкость к ударным воздействиям покрытия пола (кг. с высоты 1 м) | 7 |
| Износостойкость покрытия пола | 0,063гр/см2 |
| Водопоглощение | не более 0,11 % |
| Удельное поверхностное электро сопротивление покрытия пола | 3,2*106 Ом |
| Искрообразование | Не искрит |
| Пожаробезопасность | Г1 |
| Термостойкость | при 100°С в сухой среде; при 60°С во |
|  | влажной среде не наблюдается |
|  | изменение прочности, цвета, |
|  | образования пузырей и отслаивания |
|  | покрытия |
| Морозостойкость | после 25 циклов «замораживание - |
|  | оттаивание» не наблюдается потери |
|  | прочности и деформирования покрытия |

"Примечание к таблице: Отклонение от указанных нормативных показателей контролируемых параметров не должно превышать 5%.