### Система ПРАСПАН ЭКОНОМ

ТУ 5772-001-15059795-2002

ПРАСПАН предназначен для использования в качестве беспыльного монолитного покрытия бетонных и мозаичных полов, обеспечивающего защиту бетонных поверхностей от разрушения при истирании и других воздействиях в соответствии с требованиями СНиП 2.03.13-88 “Полы” и СНиП 3.04.01-87 -“Изоляционные и отделочные покрытия” и создающего необходимые условия для их комфортной эксплуатации.

Система ПРАСПАН ЭКОНОМ применяется при средней механической и средней абразивной нагрузках. Покрытие эффективно в помещениях с невысоким уровнем движения людей и техники.

Основой материала "ПРАСПАН" является синтетическая смола, модифицированная метилметакрилатами. Свойства основы и ряд специальных добавок и придают материалу его уникальные свойства.

Основные свойства

  - высокая прочность

  - стойкость к воздействиям:

    - - абразивным,

    - - химическим;

  - отличные гидроизоляционные свойства;

  - бесшовность;

  - простота поддержания чистоты;

  - ремонтопригодность;

  - эстетичность;

  - экономичность.

Санитарно-эпидемологическое заключение № 66.01.10.577.П.003667.12.04 от 21.12.2004г.

Сертификат       пожарной       безопасности       №       0109598       от       16.12.2005г.       № ССПБ.РхЦ.ОП056.В.00096

Физико-механические показатели затвердевшего покрытия.

*Примечание к таблице:  Отклонение от указанных нормативных показателей    контролируемых параметров не должно превышать 5%.

# Text boxes

| Наименование показателя | Нормативные показатели |
| --- | --- |
| Внешний вид покрытия пола | Ровное гладкое покрытие |
| Толщина «Слоя износа» | 1,6 мм |
| Прочность при сжатии | не менее 91,3 Мпа |
| Прочность при растяжении | не менее 22,8 Мпа |
| Адгезия покрытия при отрыве от бетона класса В15 | не менее 2,2 Мпа |
| Плотность | 1,65 гр/см. |
| Относительное удлинение при разрыве | Не менее 6,4 % |
| Стойкость к ударным воздействиям покрытия пола (кг. с высоты 1 м) | 5 |
| Износостойкость покрытия пола | 0,055гр/см2 |
| Водопоглощение | не более 0,12 % |
| Удельное поверхностное электро сопротивление покрытия пола | 2,8*1015 Ом |
| Искрообразование | Не искрит |
| Пожаробезопасность | Г1 |
| Термостойкость | при 100°С в сухой среде; при 60°С во |
|  | влажной среде не наблюдается |
|  | изменение прочности, цвета, |
|  | образования пузырей и отслаивания |
|  | покрытия |
| Морозостойкость | после 25 циклов «замораживание - |
|  | оттаивание» не наблюдается потери |
|  | прочности и деформирования покрытия |
| Химическая стойкость | Соляная кислота (HCI) 37%, серная |
|  | кислота (H2S04) 20%, азотная кислота |
|  | (HN03) 20%, фосфорная кислота (Н3Р04) |
|  | 20%, уксусная кислота (СН3-СООН) 5%, |
|  | карбонат натрия (Na2C03) 5%, лимонная |
|  | кислота (СбН807) 5%, хлорид натрия |
|  | (NaCI) 10%, гидроокись натрия (NaOH) масло(машинное) 100%, бензин 100%. |