# Система ПРАСПАН ХИМФЛОР

ПРАСПАН ХИМФЛОР состоит из особой полиэфирной химически стойкой смолы, кварцевого наполнителя и совместимых с ними химических добавок, пигмента и отвердителя.

ПРАСПАН ХИМФЛОР применяется при умеренных и высоких механических и абразивных нагрузках на пол. Высокоэффективен в помещениях, где требуется стойкостьк кислым, щелочным, кислотно-щелочнымсредам: химических лабораториях, цехах производства химической продукции,площадках пролива агрессивных технических жидкостей и тд.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА

 высокая прочность

 стойкостью к абразивным, ударным и химическим воздействиям

 гидроизоляционные свойства

 простота эксплуатации и ремонтопригодности

 эстетичность и экономичность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Плотность, кг/м3 | 1240-1500 |
| --- | --- |
| Растекаемость, мм | мин.276 |
| Вязкость по ВЗ-4 при Т~20+2°С, с | 255-400 |
| Время гелеобразования при Т~20+2°С, мин | 35-60 |
| Прочность при сжатии через 7 суток, МПа | мин.97,3 |
| Прочность при растяжении, через 7 суток, МПа | мин.28,6 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | мин.5,9 |
| Водопоглощение, % | макс.0,09 |
| Коэффициент стойкости при воздействии при Т~20±2С в течение 60 суток: а) воды б) минерального масла в) 10,0% H2S04 г) 10,0%NaOH | 0,89 1,00 0,97 0,93 |
| Стойкость к воздействию: а) воды б) минерального масла в) 10,0% H2S04 г) 10,0%NaOH | стоек стоек стоек стоек |
| Искрообразование | не искрит |