Система «ПРАСПАН – НЕЙТРАЛ»

(Система полимерных наливных покрытий для бетонных оснований)

ТУ 5772-001-15059795-2002

Система «ПРАСПАН» предназначена для использования в качестве беспыльного монолитного покрытия бетонных и мозаичных полов, обеспечивающего защиту бетона от разрушения при истирании и других воздействиях в соответствии с требованиями СНиП 2.03.13-88 “Полы” и СНиП 3.04.01-87 “Изоляционные и отделочные покрытия” и создающего необходимые условия для их комфортной эксплуатации.

Система «ПРАСПАН – НЕЙТРАЛ» - это двухкомпонентный, не содержащий растворитель, низковязкий окрашенный состав на основе эпоксидной смолы и модифицированного аминного продукта. Материал отличается отсутствием неприятного запаха, присущего полимерным составам во время их отверждения.

Система «ПРАСПАН – НЕЙТРАЛ» это покрытие пола с гладкой поверхностью, выдерживающее механические и абразивные нагрузки средней и высокой интенсивности.

Область применения:

- Производственные цеха промышленных предприятий.

- Автостоянки крытые и гаражи.

- Склады.

- Пищевая промышленность: - мясокомбинаты и бойни; - цеха для переработки рыбы и птицы; - пивоваренные и гидролизные заводы, - производство безалкогольных напитков.

- Химическая промышленность.

- Фармацевтическая промышленность.

Применяется для покрытия поверхностей на минеральной основе:

- бетон;

- цементно-песчанная стяжка;

- камень.

Основные преимущества:

- образует ровную глянцевую поверхность;

- легко чистится;

- высокая прочность;

- отличная химическая и механическая стойкость;

- высокая устойчивость к износу и царапанью;

- легкость в применении (нанесении);

- выбор цветовой гаммы;

- не имеет запаха.

Сертификаты:

- Сертификат пожарной безопасности: № ССПБ.RU.ОП056.В.00096 от 16.12.2005 г.

- Санитарно-эпидемиологическое заключение: № 66.01.10.577.П.003667.12.04 от 21.12.2004 г.

Расход материалов в системе:

| № | Наименование | Расход, кг/м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Грунтовочная смола "Праспан - Нейтрал" | 0,4 |
| 2 | Присыпка | 0,5 |
| 3 | Покровная смола "Праспан - Нейтрал" | 2,2 |
| 4 | Пигмент | 0,044 |
|  |  | 3,144 |

Цвет:

По каталогу RAL. Базовые цвета:

- светло-синий | RAL 5012

- светло-серый | RAL 7035

- бежевый | RAL 1001

- серебристо-серый | RAL 7001

- кислородно-красный | RAL 3009

- изумрудно-зелёный | RAL 6001

- жёлтый | RAL 1018

Свойства:

| Плотность | 1,5 ± 0,1 г/см3 (Компонент А+В, ГОСТ 28513 - 90) |
| --- | --- |
| Упаковка (А+В) | 30 кг |
| Реакционная способность |  | 15 °C | 20 °C | 30 °C |
|  | Время жизни (1 кг, компонент А+В) | 90 мин. | 60 мин. | 30 мин. |
|  | Можно ходить спустя | 3 сут. | 2 сут. | 1 сут. |
|  | Полная механическая нагрузка | 10 сут. | 7 сут. | 5 сут. |
|  | Полная химическая стойкость | 14 сут. | 10 сут. | 7 сут. |
| Механические свойства | Прочность при разрыве, не менее (ГОСТ 11262-80) | 2,2 МПа |
|  | Относительное удлинение при разрыве, не менее (ГОСТ 11262-80) | 5% |
|  | Адгезия покрытия при отрыве от бетона, не менее (ГОСТ 28574-90) | 2 МПа |
|  | Сравнительная твердость карандашным методом | В-2В |
| Химическая стойкость | Обладает устойчивостью к воздействию воды, щелочей, минеральных масел, бензина, спиртов, разбавленных кислот. |

Хранение:

Хранить в сухом помещении при температуре от +5 °С до +30 °С. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей.

Гарантийный срок:

12 месяцев с момента выпуска при условиях хранения в оригинальной заводской упаковке.