### Система ПРАСПАН ПОЛИМЕРБЕТОН

ТУ 5772-001-15059795-2002

Система ПРАСПАН ПОЛИМЕРБЕТОН состоит из синтетических смол и наполнителей с высоким содержанием кварца. Система предназначена для создания высокопрочных и ударостойких покрытий с высокой несущей способностью, исправления поврежденных бетонных поверхностей, обновления старых промышленных покрытий, изготовления кислотостойких промышленных настилов. Система применяется в помещениях с очень высоким механическими и ударными нагрузками, там где предполагается движение тяжелой техники.

Состав  :  Смола Праспан-Полимербетон  (компонент А)

катализатор Праспан  (компонент Б)

Компонент С (тонкозернистый кварцевый песок)

Компонент Д ( гравий )

В стандартные расходы не включены верхние цветные покрытия, при желании можно покрыть полимербетон лаком цветным Праспан, прозрачным лаком, так же любой покровной смолой Праспан, с добавлением колеровочной пасты.

Физико-механические показатели затвердевшего покрытия.

| Сопротивление сжатию после 28 дней | 800 кгс/см2 |
| --- | --- |
| Прочность на изгиб после 28 дней | 300 кгс/см2 |
| Твёрдость по Бринеллю | 2500 кгс/см2 |
| Прочность адгезии к бетонной поверхности | Свыше 15 кгс/см2 |
| Плотность | 2100 кг/м3 |
| Водонепроницаемость | Водонепроницаем |
| Ударопрочность в сборе с основанием (Свободное падение 2 кг. стального шара с высоты 1,5 метра) | Изломов, трещин, отслаиваний, измеряемых вмятин не образуется |
| Устойчивость к химикатам | Водопроводная вода |
|  | 10% MgSO4 |
|  | 10% NaCl |
|  | 10% HCl |
|  | 10% H2SO4 |
|  | 96% Спирт |
|  | Четыреххлористый углерод |
|  | Газойл |
|  | Бензин |

Соотношение   вяжущее вещество / песок / гравий            1 / 2,1 / 4,9

Наибольший размер частиц наполнителя (песок)                  0,6 мм.

Наибольший размер частиц наполнителя (гравий)                6,0 мм.

Консистенция после замешивания                                            полусухая

#### Рекомендуемая толщина при изготовлении промышленного покрытия: 10мм., 20 мм., 30мм., 40мм.

Примерный расход на 1 кв.м.  :         ПРАСПАН-ПОЛИМЕБЕТОН               	2,5 кг

(толщина  10 мм. )		      ПЕСОК                  				5,5  кг

ГРАВИЙ	        				12,5 кг

Примерный расход на 1 кв.м.  :         ПРАСПАН-ПОЛИМЕБЕТОН              	              5,0 кг

(толщина  20 мм. )		      ПЕСОК                 				10,5 кг

ГРАВИЙ	       				24,5 кг

Примерный расход на 1 кв.м.  :         ПРАСПАН-ПОЛИМЕБЕТОН               	10,0 кг

(толщина  40 мм. )		      ПЕСОК                  				21,0 кг

ГРАВИЙ                                                              49,0 кг.

Нанесение в каждом случае производится традиционным способом и средствами применяемыми для обычных бетонов на грунтобетон или основание с портландцементным вяжущим веществом,

Температура воздуха при нанесении в пределах от 150С  до  250С

Основание должно иметь бетонную поверхность воздушносухого состояния не менее 28-дневной или соответствующей этому выдержанности, качества не хуже  марки 280, свободное от загрязнений цементным молочком, пылью, маслом, жиром.

Основание перед укладкой полимербетона должно быть прогрунтовано  составом Праспан грунт (расход около 0,5 кг/кв.м.)

Способ смешивания грунтовочной смолы и смолы полимербетон с компонентом «ПРАСПАН-Б» одинаков.
В тару с синтетической смолой (с заранее рассчитанным весом) добавляют компонент «ПРАСПАН-Б» в количестве, зависящем от температуры основания. 
Рекомендуется:

- При температуре выше 20оС – 1%, т.е. на 1 кг смолы –10 мл компонента

- При температуре 15-20оС – 1,5%, т.е. на 1 кг смолы - 15 мл компонента

- При температуре 10-15ос – 2,0% или более , т.е. на 1 кг смолы -20 мл или более компонента

- При температуре ниже 10ос нанесение смолы«ПРАСПАН» не рекомендуется.

Указанное количество компонента «ПРАСПАН-Б» может изменяться в зависимости от внешней температуры, имеющегося времени обработки, а также опыта осуществления работ.

После того, как грунт затвердел (от 3 часов) замешиваем остальные компоненты в пропорции представленной выше, и добавляем в эту смесь Компонент Б.

Время схватывания при температуре 200С  -  1 час, после чего по нему можно ходить и по истечении 24 часов поверхность используема с полной нагрузкой.

Готовую поверхность при необходимости можно шлифовать, а также для придания большей привлекательности внешнего вида :

покрыть цветным слоем Праспан

покрыть бесцветным лаком  Праспан  LW  .

### Меры безопасности и предосторожности

- Во время использования материалов курение и применение открытого огня запрещается.

- Рекомендуется работать в защищающих кожу перчатках, поскольку при попадании на кожу препараты «ПРАСПАН» могут вызвать раздражение.

- Компонент «ПРАСПАН» Б представляет собой едкую жидкость, содержащую органический пероксид. При попадании препарата на кожу или в глаза необходимо промыть их большим количеством воды, а при попадании в глаза сразу обратиться к врачу.

- При шлифовании поверхности следует пользоваться защитными очками, перчатками и респиратором.

- При смешивании компонентов и нанесении покрытия рекомендуется пользоваться резиновыми перчатками и респираторами для предохранения органов дыхания.

***Производитель не несет ответственности за последствия нарушений технологии и указаний производителя, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с листами технической информации и инструкциями по применению материалов.